|  |  |
| --- | --- |
| https://thumb.cloud.mail.ru/weblink/thumb/xw1/F4tL/pYNx7Yqdz?x-email=daraignee%40mail.ru | **Профилированная мембрана PLANTER Eco, 2x20 м/ 2x10 м** |

**СТО: 72746455-3.4.2-2014**

**Область применения:**

Профилированная мембрана PLANTER Eco применяются в промышленном, гражданском, транспортном и гидротехническом строительстве в качестве защитного материала.

В коттеджном и малоэтажном строительстве применяется в качестве подготовки под плитный фундамент, полов по грунту, пластового дренажа, а также защиты гидроизоляции фундамента.

**Описание:**

Профилированная мембрана PLANTER Eco — это полотно из полиэтилена высокой плотности (НDPE) с отформованными округлыми выступами высотой 8,5 мм.

**Преимущества:**

Лёгкий и быстрый монтаж;

Устойчива к агрессивным средам;

Длительный срок службы - более 60 лет.

**Основные физико-механические характеристики:**

| Название показателя | Ед. измерения | PLANTER Eco | Метод испытания |
| --- | --- | --- | --- |
| Толщина полотна | мм | 0,55 | ГОСТ EN 1849-2-2011 |
| Высота выступа | мм | 7,5 | ГОСТ EN 1849-2-2011 |
| Масса 1м, не менее | кг | 0,45 | ГОСТ EN 1849-2-2011 |
| Предел прочности на сжатие | кПА | 200 | ГОСТ 17177-94 |
| Максимальная сила растяжения, не менее, метод Авдоль рулонапоперек рулона | H/50 мм | 200200 | ГОСТ 31899-2-2011 |
| Относительное удлинение при максимальной силе растяжения, не менее | % | 20 | ГОСТ 31899-2-2011 |
| Сопротивление статическому продавливанию, метод В, не менее | кг | 20 | ГОСТ EN 12730-2011 |
| Гибкость на брусе радиусом 5 мм при пониженной температуре, не более | °С | Минус 45 | ГОСТ 2678-94 |
| Водопоглощение по массе | % | 1 | ГОСТ 2678-94 |

**Сведения об упаковке:**

Поставляются на деревянных поддонах, упакованных полимерной плёнкой.

| Название показателя | Ед. измерения | PLANTER Eco |
| --- | --- | --- |
| Длина | м | 20 |
| Ширина | м | 2 |
| Высота выступа | мм | 8,5 |
| Кол-во рулонов на поддоне | шт | 9 |
| Кол-во кв.м на поддоне | м2 | 270 |
| Масса брутто | кг | 213 |

**Хранение и транспортировка:**

Рулоны мембран должны храниться на поддонах, в сухом закрытом помещении в вертикальном положении, не более чем в один ряд по высоте, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. Транспортировка должна производится в крытых транспортных средствах на поддонах в вертикальном положении.

**Срок хранения:**

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления.

**Состав:**

Полиэтилен высокой плотности (НDPE)

**Производство работ:**

Согласно «Инструкции по монтажу защитно-дренажных мембран PLANTER», «Руководству по применению полимерных защитных и дренажных мембран PLANTER», СТО 72746455-4.2.2-2016 «Изоляционные системы ТехноНИКОЛЬ. Системы изоляции фундаментов».

 **ВИДЕО:**

[Защита гидроизоляции с профилированной мембраной PLANTER Standard](https://www.youtube.com/watch?v=QNhjxjvw2Nw&list=PLnsS9NyMgYKQS52644pmYWl7c8SIYp0pN&index=2)

[Альтернатива бетонной подготовки с PLANTER Standard](https://www.youtube.com/watch?v=UA96g-ylWHs&list=PLnsS9NyMgYKQS52644pmYWl7c8SIYp0pN&index=8)

**Техническая документация:**

[Руководство по применению полимерных защитных и дренажных мембран PLANTER](https://planter.ru/upload/iblock/856/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80_2018.pdf)

[Инструкция по монтажу мембран PLANTER](https://planter.ru/upload/iblock/13c/instrukcia%20Planter_107x210mm_2019_web.pdf)

[Технический лист PLANTER](https://planter.ru/upload/iblock/675/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%202.03_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20PLANTER_%D1%80%D1%83%D1%81.pdf)

[Сертификат соответствия PLANTER](https://planter.ru/upload/iblock/04e/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82_%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%B2%D0%B8%D1%8F%20Planter_RU.PDF)

[Декларация соответствия требованиям пожарной безопасности PLANTER](https://planter.ru/upload/iblock/e70/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20PLANTER.pdf)

[Протокол определения долговечности и устойчивости к агрессивным средам мембран Planter](https://planter.ru/upload/iblock/b9d/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20PLANTER.PDF)